	二十二、凸圆柱面洛氏硬度修正值表

	表1、金刚石圆锥压头试验（HRA/C/D标尺）

硬度值

洛氏硬度修正值 

曲率半径/mm

3
5
6.5
8
9.5
11
12.5
16
19
20

 

 

 

2.5

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

25

 

 

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

1.0

1.0

30

 

 

2.5

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

35

 

3.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

40

 

2.5

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

45

3.0

2.0

1.5

1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

50

2.5

2.0

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

55

2.0

1.5

1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.0

60

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

65

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

70

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

75

1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

80

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

85

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

90

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


	表2、1.5875mm球压头试验（HRB/F/G标尺）

 

硬度值 

洛氏硬度修正值 

曲率半径/mm

3
5
6.5
8
9.5
11
12.5
20

 

 

 

4.5

4.0

3.5

3.0

30

 

 

5.0

4.5

3.5

3.0

2.5

40

 

 

4.5

4.0

3.0

2.5

2.5

50

 

 

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

60

 

5.0

3.5

3.0

2.5

2.0

2.0

70

 

4.0

3.0

2.5

2.0

2.0

1.5

80

5.0

3.5

2.5

2.0

1.5

1.5

1.5

90

4.0

3.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

100

3.5

2.5

1.5

1.5

1.0

1.0

.05


	

	


上海研润光机科技有限公司
