	十八、浅谈硬度与抗拉强度：

	----当钢的硬度在500HB以下时，其抗拉强度与硬度成正比，kg/m㎡（óB）=1/3 X HB=3.2 X HRC=2.1 X HS,但上述关系式也并非在什么场合都成立，从热处理方面说，回火温度低时，kg/m㎡与HRC时的相关关系便可能被破坏，钢的回火温度，硬度和抗拉强度的关系如图所示。
[image: image1.jpg]On

K7 o

300C

=T/C




----由此图可见硬度随回火温度的升高而下降，但在淬火状态以及300℃以下低温回火时，硬度与抗拉强度的关系难以成立。当回火温度在300℃左右时，kg/m㎡与HRC具有相关关系，即硬度高，抗拉强度就高；硬度低，抗拉强度就低。在低温回火状态欲求出kg/m㎡值是很困难的，因为此时抗拉强度值分布很离散。 
----由于低温回火件的kg/m㎡不稳定而不能确定，故在日本工业标准（JIS）中也是通试验来测定400℃以上温度回火件的拉伸特性（也有300℃回火工件）。换言之是只对调质件（淬火+400℃回火）进行拉伸试验。在工业上只是在要求抗旋转弯曲疲劳和抗磨损时才使用低温回火件。高频淬火和渗碳淬火即为此适用例。受拉应力的零件不采用低温回火。不过在低碳钢中，但淬火M能发生自回火(故Ms点高)时，亦有在淬火状态下使用者。低碳钢的板条马氏体组织结构自回火，正可在工业上应用，但此时必须考虑淬透性和质量效应（必要时应添加B、Cr、Mn等金属元素）。
硬度与抗拉强度对照表（仅供参考）：
维 ----氏 

布---- 氏 

克 -罗 -普 

洛- 氏- 标- 尺 

肖----氏 

拉-伸-强-度 

HV

HB

HK

HRA

HRB

HRC

HS

Kg/m㎡ 

528
496

558

76.3

　 

51

67.6

264

513

481

542

75.9

　 

50

66.2

255

498

469

526

75.2

　 

49

64.7

246

484

455

510

74.7

　 

48

63.4

238

471

443

495

74.1

　 

47

62.1

229

458

432

480

73.6

　 

46

60.8

221

446

421

466

73.1

　 

45

59.6

215

434

409

452

72.5

　 

44

58.4

208

423

400

438

72.0

　 

43

57.2

201

412

390

426

71.5

　 

42

56.1

194

402

381

414

70.9

　 

41

55.0

188

392

371

402

70.4

　 

40

53.9

182

382

362

391

69.9

　 

39

52.9

177

372

353

380

69.4

　 

38

51.8

171

363

344

370

68.9

　 

37

50.7

166

354

336

360

68.4

　 

36

49.7

161

345

327

351

67.9

　 

35

48.7

156

336

319

342

67.4

　 

34

47.7

152

327

311

334

66.8

　 

33

46.6

149

318

301

326

66.3

　 

32

45.6

146

310

294

318

65.8

　 

31

44.6

141

302

286

311

65.3

　 

30

43.6

138

294

279

304

64.6

　 

29

42.7

135

286

271

297

64.3

　 

28

41.7

131

279

264

290

63.8

　 

27

40.8

128

272

258

284

63.3

　 

26

39.9

125

266

253

278

62.8

　 

25

39.2

123

260

247

272

62.4

　 

24

38.4

119

254

243

266

62.0

100

23

37.7

117

248

237

261

61.5

99.0

22

36.9

115

243

231

256

61.0

98.5

21

36.3

112

238

226

251

60.5

97.8

20

35.6

110

230

219

243

60.2

96.7

　 

34.6

109

222

212

236

59.5

96.3

　 

33.5

104

213

203

229

58.9

96.0

　 

32.3

102

204

194

220

58.3

95.0

　 

31.1

100

196

187

212

57.6

94.0

　 

30.0

98

188

179

204

57.0

93.0

　 

　 

94

180

171

196

56.4

92

　 

　 

92

173

165

189

55.8

91

　 

　 

90



	


