	十一、常用金属材料硬度范围表及硬度计选型：

	金属种类 
硬度范围 
备注（硬度计选型） 

灰口铸铁 

150-280HBS

推荐HBE-3000D或HBS-3000Z布氏硬度计进行硬度测试，具备十级试验力 (62.5kg、100kg、125kg、187.5kg、250kg、 500kg、750kg、1000kg、1500kg、3000kg)，力值稳定性可达1/3000。全电子式加卸载。
特点:试验力大、压痕大，能更大范围内反应材料个组成部分的整体硬度情况。 

球墨铸铁 

130-320HBS

耐热铸铁 

160-364HBS

可锻铸铁 

黑心 
白心 

120-290HBS 
≤230HBS

优质碳素结构钢 

热轧
退火 

131-302HBS
187-255HBS

合金结构钢 

187-269HBS

碳素工具钢 

退火
淬火后 

187-217HBS
≥62HRC 

洛氏硬度计HRC/HRA等 
试用于淬火、表面淬火钢,调质、退火钢,冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢,铝合金,轴承钢,硬化薄钢等多种工件的硬度测试。
特点：试验简单方便，不需目镜观察，工作效率高。 

合金工具钢 

交货状态
淬火 

179-268HBS
≥45-64HRC 

高速工具钢 

交货状态
淬火回火 

≤285HBS
≥63-66HRC 

轴承钢制品 

退火
淬火回火 

170-207HBS
58-66HRC

弹簧钢 

热轧状态
热处理 

≤285-321HBS
≤321HBS 

 
铸造铝合金 

45-130HBS

维氏硬度试验方法是英国史密斯（R.L.Smith）和塞德兰德（C.E.Sandland）于1925年提出的。英国的维克斯—阿姆斯特朗（Vickers-Armstrong）公司试制了第一台以此方法进行试验的硬度计。和布氏、洛氏硬度试验相比，维氏硬度试验测量范围较宽，从较软材料到超硬材料，几乎涵盖各种材料。 
压铸铝合金 

60-90HBS

铸造铜合金 

44-169HBS

压铸铜合金 

85-130HBS

铸造锌合金 

80-110HBS

压铸锌合金 

85-90HBS

铸造 
轴承 
合金 

铅基 
锡基 
铝基 
铜基 

18-32HBS
20-34HBS
35-40HBS
60-65HBS

镍合金 

退火 
冷轧 

90-200HBS
140-300HBS

显微硬度计的最大特点是试验力小，能对其它硬度试验法不能测定的细小试样进行硬度测定；由于试验力小、压痕小，对试样基本无损坏。这一特点使其在产品质量检验、工艺研究、材料科学研究等方面得到了广泛的应用。随着新材料的发展，将逐步成为硬度检测的主流。HV-1000/HVS-1000 

铸造钛合金 

≤210-365HBS

镁合金 

49-95HBS

硬质合金 

≥82-93.3HRA

高比重（密度）合金 

290-310HBS

变形铝合金 

≤190HB

变形铜合金 

≤370HV



	


