上海研润光机科技有限公司　 通过ISO9001:2000 质量管理体系认证　 [image: image1.jpg]e

LIGHT-MACHINE



   

二、维氏硬度计的简单介绍：
分类：
----维氏硬度计按其试验力的大小分为显微维氏、小负荷维氏和维氏硬度计。显微维氏的试验力≤200gf；小负荷维氏的试验力200＜F≤5Kgf；维氏＞5Kgf，在生产企业设计和生产的维氏硬度计并不按照它的划分，而是按照客户的要求进行生产他们认为适合市场要求的产品。目前市场上销售的显微硬度计其试验力都在10gf~1000gf；小负荷维氏硬度计其试验力一般在5000gf~10Kgf；维氏硬度计其试验力一般在10Kgf~100Kgf。维氏试验的适用范围相当广泛，它几乎可对所有金属材料和一些较高硬度的非金属材料进行测试，如玻璃、陶瓷、宝石等材料的硬度测试。它是工矿企业、质检部门、中心试验室、大专校院和科研机构理想的硬度测试仪器。随着我国科技工业的高速发展，新材料新工艺的不断开发和WTO的加入，维氏系列硬度计的需求还将有一个新的提高。维氏硬度的范围大约在（0~2000）HV，但是目前国内维氏硬度块的传递大约在（200~800）HV之间。但是这并不影响客户的使用，硬度块主要用来校验仪器的正确性，当然硬度块越接近其误差越小，只要试验力正确，其系统正常它的误差是非常小的，不会影响到它的测试精度。维氏硬度块与布氏硬度块一样，其标记是有规定的，如：700HV1表示维氏硬度试验的试验力是1000gf，得到的维氏硬度值为700HV。
结构：
----维氏系列硬度计的结构一般有二种，一种是直接加荷，另一种是间接加荷（通过杠杆进行加荷）。显微维氏硬度计都采用直接加荷；小负荷维氏硬度计有直接加荷的也有间接加荷的；维氏硬度计都采用间接加荷的（主要看设计的思路和试验力的大小）。HV-1000型显微硬度计、HVS-1000型数显显微硬度计和HVS-1000Z型自动转塔数显显微硬度计都是直接加荷的。维氏系列硬度计有：HVS-5型和HVS-10型数显小负荷维氏硬度计；HVS-30、HVS–50型数显维氏硬度计都采用间接加荷。显微硬度计不但能进行维氏试验，还可以进行努氏试验（只要配上努氏压头）。努氏试验可以对硬度很高的材料进行测试，目前国内外已有不少的客户来配努氏压头进行努氏试验，尤其是一些科研单位研究新材料和新工艺。
特点：
----维氏硬度计最大的特点就是试验力小，对被测工件基本无损坏；测量范围广，几乎涵盖了从软材料到超硬材料所有的各种材料。维氏试验的压痕和布氏试验的压痕一样，需要用目镜来进行测量。其原理和布氏的读数显微镜相同，它的二块分划板都可以移动，用二根移动刻线的内侧来对零进行对压痕的测量。目镜读数比读数显微镜方便，但其价格也高。在左面的一块分划板上有一个“十”字线，它是我们校正压头使其两根棱线处在水平位置。在维氏系列中我们配置的目镜都是相同的，放大的倍率都是10×，只是物镜的倍率不同有10×、20×和40×，使用两个物镜的硬度计一般高倍率的作为测量用，低倍率的作为观察用。
